安徽省第六届“徽匠”建筑技能大赛

抹灰工理论知识复习题库

一、判断题：（正确的打“√”，错误的打“×”）

1、职业道德使人们在从事一定的职业活动中应该遵守的道德规范和行为准则。（    ）

2、职业道德的重要性就是为了确保职业活动的正常进行。（    ）

3、在社会主义社会，职业道德的核心就是为人民服务。（    ）

4、在社会主义社会，职业道德的基本原则就是集体主义。（    ）

5、“八荣八耻”中，“以热爱祖国为荣、毅危害人民为耻”。 （    ）

6、遵纪守法是指每个职业劳动者都要遵守的与职业活动相关的法律法规。（    ）

7、安全生产无小事。（    ）

8、“以团结互助为荣，以各人主义为耻”。 （    ）

9、劳动纪律只包括企业制定的规章。（     ）

10、诚信仅是一种品行。（     ）

11、房屋建筑图是采用正投影的方法画出的。（   ）

12、房屋中圈梁与过梁的作用是相同的。（   ）

13、材料的弹性是指材料在外力作用下，产生变形，当外力消除后，不能恢复原形的性质。（   ）

14、材料的耐水性是指材料在吸水饱和后，能够抵抗水的破坏作用，并能维持强度的能力。（   ）

15、石灰是水硬性胶凝材料，可以用于潮湿的环境中。（   ）

16、石灰的硬化作用就是结晶和碳化。（   ）

17、块石灰淋水粉化后称消石灰。（   ）

18、石灰浆在熟化池中进行沉浮，其表面应有一层水，其目的是不让石灰浆碳化和结晶。（   ）

19、磨细生石灰粉适用于冬期施工，其比石灰膏凝结硬化速度快。（   ）

20、石膏为水硬性胶凝材料。（   ）

21、高强度石膏是拌制石膏混凝土的胶凝材料。（   ）

22、顶棚灰线抹灰中的接阴角与接阳角都是对灰线转角的接头处理。（   ）

23、天沟、压顶、遮阳板按投影面积，以平方米计。（   ）

24、内墙抹灰工程量计算时要扣除所有的孔洞面积。（   ）

25、砂浆的易性包括粘结力和强度两个方面。（   ）

26、若石膏需缓慢凝固时，可掺入少量磨细的、未经煅烧的石膏。（   ）

27、建筑石膏的耐水性和抗冻性差，但耐火性较好。（   ）

28、在水泥砂浆的抹灰层上，不可直接抹上石膏砂浆。（   ）

29、洗刷水刷石阳角时，应待两层收水后，用刷子蘸水往内刷。（   ）

30、水刷石施工阴角要分两次做，做完一面之后，再做另一面。（   ）

31、水泥的早期强度为前3天。（   ）

32、水泥的3～7天为早期强度。（   ）

33、储存期超过三个月的水泥，仍可按原等级使用。（   ）

34、纯硅酸盐水泥适用于经常受压力水作用的工程。（   ）

35、现浇水磨石楼梯磨光步骤和遍数与地面大面积水磨石相同。（   ）

36、玻璃锦砖表面光滑、不吸水、外露面大、粘结面小，与铺贴陶瓷砖所不同。（   ）

37、玻璃锦砖如表面污染较严重，可使用酸碱溶液洗涤。（   ）

38、防水砂浆最后一道抹完后，应待其凝固后，立即刷防水水泥浆。（   ）

39、防水砂浆操作时，第一层刷防水水泥浆，待其达到强度后，再抹第二层防水砂浆。（   ）

40、防水砂浆如需留施工缝，一般应留在阴角处。（   ）

41、防水砂浆常用于地下室、水塔等需抹防水层的部位。（   ）

42、室内外抹灰施工，在特殊情况下可采取自下而上方式施工。（   ）

43、保温砂浆抹好整平后，用木抹子搓平、搓实，这样能提高保温性能。（   ）

44、石膏花饰可用于室内外装饰。（   ）

45、由硅酸盐水泥掺加总量20％～40％的粉煤灰，加入适量石膏磨细的制品为粉煤灰水泥。（   ）

46、粉煤灰水泥抗碳化能力好。（   ）

47、粉煤灰水泥适用于有抗侵蚀要求的一般工程。（   ）

48、耐酸砂浆拌制，先将氟硅酸钠和耐酸砂、耐酸粉进行拌和，再加入水玻璃。（   ）

49、水玻璃配制的砂浆，主要用于耐酸、耐热、有防水等要求的工程上。（   ）

50、涂抹耐酸砂浆，应按同一方向抹成，不允许来回涂抹。（   ）

51、沉降缝是为了适应地基沉降不同情况而设置的缝隙。（   ）

52、用小豆石作为刷石时粒径以5～8mm为宜，且含泥量不大于3％。（   ）

53、装饰抹灰的石粒，使用前必须冲洗干净。（   ）

54、砂子的粒径在0.35～0.5mm为粗砂。（   ）

55、砂子以海砂为质量最好。（   ）

56、水砂含盐拌制时应用生石灰现场淋浆、热浆拌制。（   ）

57、水砂用热浆拌制后，应随拌随用。（   ）

58、菱苦土拌合料，不得直接在水泥砂浆面层上拌合。（   ）

59、水玻璃有良好的粘结能力，并且硬化后具有防止渗透作用。（   ）

60、面砖应用广泛，不仅能用于室内装饰，也可用在外墙装饰。（   ）

61、面砖在潮湿环境中不产生吸湿膨胀现象。（   ）

62、花岗岩饰面板适用内、外装饰和楼地面等装饰。（   ）

63、所有的大理石板材均不得在室外使用。（   ）

64、花岗岩板适用于室外，其耐热性好。（   ）

65、砂浆的和易性包括默结力和强度两个方面。（   ）

66、砂浆和易性包括流动性和粘结力两个方面。（   ）

67、砂浆的流动性，又称砂浆的稠度。（   ）

68、砂浆的保水性常以分层度表示。（   ）

69、砂浆的分层度接近于零时为理想的抹灰砂浆。（   ）

70、砂浆的分层度大于2时为理想的抹灰砂浆。（   ）

71、砂浆的稠度用沉入度表示。（   ）

72、砂浆的沉入度越大，说明用水量越小。（   ）

73、砂浆的流动性和沉入度是成正比。（   ）

74、砂浆的流动性和分层度是正比。（   ）

75、砂浆的稠度与分层度成反比。（   ）

76、抹灰是装修阶段中量最大、最主要的部分（   ）

77、抹灰工程分为一般抹灰和高级抹灰。（   ）

78、一般抹灰按质量要求分为中级和高级二级。（   ）

79、抹灰的主要作用是使内外墙及顶棚平整光滑，清洁美观。对于一些有特殊要求的房屋还能改善它的热工、声学、光学性能。（   ）

80、抹灰砂浆的底层主要是粘结作用。（   ）

8l、底层抹灰主要起着与基层粘结和初步找平的作用。（   ）

82、抹灰工程常用的水灰比，是指水泥和石灰的比例。（   ）

83、混合砂浆是用水泥、石灰粉、砂子按一定比例加水拌合而成。（   ）

84、水泥砂浆掺人适量的石灰浆，能提高砂浆和易性。（   ）

85、石灰砂浆内抹灰，可用水泥砂浆或水泥混合砂浆做标志和冲筋。（   ）

86、堆塑的纸筋灰要有良好动性和可塑性。（   ）

87、麻刀、纸筋可提高抹灰层的抗拉强度，增加抹灰层的弹性和耐久性。（   ）

88、石膏罩面灰，应抹在水泥砂浆或混合砂浆基层上。（   ）

89、膨胀珍珠岩砂浆，抹灰前墙面应充分湿润。（   ）

90、防水砂浆常用于地下室、水塔等需抹防水层的部位。（   ）

91、防水砂浆操作时，第一层刷防永水泥浆，待其达到强度后，再抹第二层防水砂浆（   ）

92、图纸上标注比例是1:20，即图上尺寸比实际物体缩小1/10。（   ）

93、防水砂浆在阴、阳角处要抹成直角，以防渗水。（   ）

94、防水砂浆养护很重要的，应待砂浆终凝后，立即进行浇水养护。（   ）

95、保温砂浆抹好整平后，用木抹子搓平、搓实、这样能提高保温性能。（   ）

96、耐热砂浆的胶凝材料应选用32.5级以上的普通水泥。（   ）

97、冬期施工采用冷做法施工，主要是提高操作环境温度，防止砂浆未达到强度之前受冻。（   ）

98、冬期施工，现场供水管应埋设在冰冻线以上，立管露出地面要采取防冻、保温措施。（   ）

99、雨期施工，砂浆要适当提高水灰比。（   ）

100、在抹灰工程施工前必须对结构工程进行验收。（   ）

101、抹灰前对结构工程以及其他配合工程项目进行检查是确保抹灰质量和进度的关键。（   ）

102、抹灰施工前，对于光滑基层表面应凿毛或者采取毛化处理措施。（   ）

103、钢木门窗缝隙，应用水泥砂浆一次嵌塞密实（   ）

104、墙面脚手孔洞必须堵塞严密，管道通过的墙洞等，必须用石灰砂浆堵严。（   ）

105、墙面抹灰用木制分格条，应浸泡水，晾干后使用。（   ）

106、每遍抹灰太厚或各层抹灰时间间隔太短，会引起抹灰层开裂。（   ）

107、抹顶棚时架子的高度应为人站在上边头顶距顶棚150mm为好。（   ）

108、顶棚抹灰前，应在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶棚四周，圈边找平。（   ）

109、顶棚抹灰要在抹完灰线后进行，这样能较好地控制顶棚抹灰层的厚度和平整度，保证在线与顶棚抹灰交圈。（   ）

110、抹灰线的施工工艺过程通常是先抹顶棚，后抹墙面，再抹灰线。（   ）

111、梁抹灰找规矩，是顺梁方向弹出梁的中心线，来控制梁两侧面的抹灰厚度。（   ）

112、抹楼梯踏步时，阳角一定要跟斜线（   ）

113、室外抹灰工程施工，一般应自下而上进行（   ）

114、外窗台抹灰，在漏贴滴水线槽时，可用铁皮划沟的方法补救。（   ）

115、室外墙面有抹灰的踢脚板，底层砂浆和面层砂浆可一次抹成。（   ）

116、室外墙面抹灰分格的目的就是为了美观。（   ）

117、在外脚手架上操作时，靠尺板、直尺等工具必须斜靠在墙上。（   ）

118、剁假石工艺，面层斩垛完毕，最后用软质扫帚顺剁纹方向清扫一遍。（   ）

119、剁斧石的操作时，剁斧要灵活掌握，不可按一个方向斩剁，以免面层呆板。（   ）

120、机喷抹灰时托大板为紧跟大杠的第三道工序。（   ）

121、机喷抹灰时搓平修理应紧跟托大板工序之后。（   ）

122、粒状喷涂时应连续操作，不到分隔缝处不得停歇。（   ）

123、机械喷涂抹灰时为防止砂浆凝结硬化使操作不便和影响质量，龙头、大板两道工序应无间隔作业。（   ）

124、新工艺大理石灌浆，采用灌浆胶泥方法，提高墙面与饰面砖的粘结力。（   ）

125、大面积安装花岗岩施工，要事先做好样板，经验收符合要求后，方能进行正式施工。（   ）

126、大理石饰面板吸水率小，在铺设时可以不浸水，直接铺设。（   ）

127、镶贴瓷砖，在水泥砂浆中掺人一定量的胶类，便于粘结，并起到一定的缓凝作用。（   ）

128、粘贴面砖时，要把砖充分浸水至饱和后再使用，以免造成砂浆失水。（   ）

129、面砖镶贴要挑选规格相近的砖，浸水晾干后使用。（   ）

130、瓷砖铺贴前，要先找好规矩，定出水平标准，进行预排。（   ）

131、水泥面层压光时，钢抹子不宜在面层上多压和用力过大，以免起壳。（   ）

132、地面抹水泥砂浆，为增加砂浆和易性，可掺入适量粉煤灰。（   ）

133、细石混凝土或水泥砂浆地面，应隔夜浇水湿润以避免引起裂缝。（   ）

134、现浇水磨石楼梯磨光步骤和遍数与地面大面积水磨石相同（   ）

135、水磨石石渣浆面层若有低四处，可用同配合比的石渣修补平整。（   ）

136、组织管理科学化也是建筑工业化的内容之一。（   ）

137、全面质量管理标准化工作包括技术标准和企业工作标准。（   ）

138、工作质量是建筑产品质量的基础和保证。（   ）

139、生产进度是施工生产的中心。（   ）

140、班组文明施工是企业素质的一种表现。（   ）

141、班组工具管理工作是班组管理基础工作之一。（   ）

142、广义的质量包括工作质量和产品质量。（   ）

143、班组经济核算，要求做好原始记录。（   ）

144、内墙抹灰工程量计算时要扣除所有的孔洞面积。（   ）

145、计量工作是保证工程产品质量的重要手段。（   ）

146、抹灰工的施工架子高度在3.8m以下时可自己搭设。（   ）

147、抹灰的脚手架重力不能集中，每平方米内不能超过300Kg。（   ）

148、抹顶棚时的架子要满铺脚手板。（   ）

149、高空作业时超过4级风应停止作业。（   ）

150、雨期施工时立杆底部应垫砖，以防脚手架下陷。（   ）

151、从平面图中，可以清楚地看到房屋的长度和宽度以及门、窗等洞口位置。（   ）

152、建筑总平面图是说明建筑物所在地理位置和周围环境的“整体布置图”。（   ）

153、建筑详图是各建筑部位具体构造的施工依据。（   ）

154、单层工业厂房结构平面图，主要表示各种构件的布置情况。（   ）

155、房屋按使用性质分为工业建筑、农业建筑和民用建筑。（   ）

156、水泥温度、湿度越高，凝结硬化越快。（   ）

157、硅酸盐水泥适用于重要结构的高强度混凝土和预应力混凝土。（   ）

158、硅酸盐水泥适用于蒸汽养护混凝土构件。（   ）

159、普通水泥适用于早期强度要求高的工程。（   ）

160、普通硅酸盐水泥耐腐性与耐水性较好。（   ）

161、一条直线与投影面相平行，其投影是一个点。（   ）

162、两个同样大小的相平行的平面，在投影面上产生一个投影的现象称为投影的积聚性。（   ）

163、一个平面上所有的点、线或图形在投影面上的投影只为这个平面的现象为投影的重合性。（   ）

164、看施工图，一定要把平面图、立面图、剖面图结合起来，高清三者关系。（   ）

165、加防水剂的防水砂浆拌制，是先将水泥和砂搅拌均匀，然后加入防水剂。（   ）

166、需要防水的部位要采用掺防水剂或防水粉的防水砂浆，不得用一般水泥砂浆。（   ）

167、房屋中的隔墙主要起分隔作用。（   ）

168、房屋中的承重墙只起承重作用。（   ）

- 二、选择题（把正确答案的序号填在各题横线上）

1、从某一图纸上看到二层地面抹灰面标高为2.98m这个标高是    。

A.建筑标高    B.结构标高    C.绝对标高    D.以上都是

2、建筑平面图就是将建筑物用于一个假想的水平面，沿    方向切开来，将上面移走，再从上往下看的图。

A.窗口以下    B.窗口以上

C.顶棚以下    D.地面以上

3、主要表示出内部的结构形式、分隔情况与各部位联系的是

A.平面图    B.立面图    C.剖面图    D.标准图

4、建筑施工图与结构施工图不同之处是

A轴线         B.标高

C.梁的位置     D.门窗位置

5、详图的比例是1:25，实际物体时200cm，图纸上尺寸是

A.50mm     B.80mm    C.100mm  D.120mm

6、图纸上的尺寸数字（除标高外），应以    为单位。

A.米    B.分米    C.厘米    D.毫米

- 7、建筑平面图就是将建筑物用于一个假想的水平面，沿    的地方切开来，将上面移走，再从上往下看的图。

A.顶棚以下    B.窗口以上    C.窗口以下    D.地面以上

8、由一点光源照射物件后产生的投影叫

A.正投影    B.斜投影

C.轴侧投影  D.中心投影

9、三视图中    投影表现物体的高和长，反映上、下、左、右的关系。

A.正立     B.水平     C.侧立     D.斜

10、建筑总平面常用的比例是    。

A.1:5          B.1:10        C.1:20         D.1:200或1:500

11、由一组平行光照射物体后产生的投影叫

A.中心投影    B.平行投影

C.正投影      D.斜投影

12、建筑总平面图内容有    。

A.建筑物绝对图标高            B.室外地坪标高

C.新建区总体布局              D.以上都是

- 13、 建筑立面图就是    得出的投影图。

A.朝着它看    B.背着它看    C.往上        D.往下

14、楼梯是房屋中的交通设施，对它的要求是    。

A.坚固、耐磨

B.安全、足够的防水功能、坚固

C.安全、坚固

D.坚固、足够的防水功能、耐磨

- 15、在建筑平面图上不能看到    。

A.地坪标高    B.内墙位置    C.窗间墙宽高    D.抹灰做法

16、从    上能看到明沟或散水坡具体构造做法。

A.立面图      B.平面图      C.剖面图      D.外墙大样图

17、在建筑中    式屋顶一般使用在庙宇建筑的顶部。

A.攒尖       B.歇山       C.悬山       D.庞殿

18. 水泥初凝是指水泥    时间。

A.开始硬化    B.开始失去可塑性    C.开始产生硬度  D.完全硬化

19、用磨细生石灰粉不仅可以在负温条件下施工，亦可节约石灰

A.5％               B.5％～10％

C.10％～20％        D.20％～30％

20、菱苦土胶凝材料的骨料应为

A.普通砂    B.石英砂    C.珍珠岩    D.锯末

- 21、耐热砂浆水泥采用     。

A.普通水泥    B.矿渣水泥    C.火山灰水泥    D.粉煤灰水泥

- 22、白水泥标号分为     两种。

A.275号和325号              B.325号和425号

C.425号和525号              D.525号和625号

23、水泥体积安定性是指标准稠度水泥浆，在硬化过程中体积变化      的性质。

A.过大        B.过快

C.是否均匀    D.过慢

24、水泥终凝是指水泥      时间。

A.开始凝结    B.开始硬化    C.开始产生强度    D.完全硬化

- 25、下面属于无机胶凝材料是        。

A.石膏        B.水玻璃      C.水泥        D.以上都是

- 26、下面不属于无机胶凝材料是        。

A.石膏        B.沥青        C.石灰        D.水泥

- 27、下面属于无机胶凝材料是      。

A.石膏        B.水玻璃      C.水泥        D.以上都是

28、水玻璃的浓度是指       在溶液中的含量，通常用密度来表示。

A.氟化钠    B.硅酸钠

C.氯化钠    D.硅酸钙

29、水泥初凝时间是指

A.逐步失去塑性的时间   B.开始降低塑性的时间

C.完全失去塑性的时间   D.开始产生强度时间

30、水泥的终凝是指水泥       时间。

A开始凝结        B.开始硬化

C.开始产生强度   D.完全硬化

31、建筑物按使用性质和耐久年限分为       。

A.二类          B.三类          C.四类          D.五类

32、快硬硅酸盐水泥，是由硅酸盐水泥熟料，加入适量石膏，磨细制成的以          天抗压强度表示其强度等级的水泥。

A.3    B.7    C.15    D.21

33、水泥在凝结硬化过程中放出热量，称为水化热，以下水泥中的水化热最高的是

A.粉煤灰水泥          B.矿渣水泥

C.火山灰质水泥        D.普通水泥

34.、房屋的层高是指     的距离。

A.楼板面到天棚底             B.楼板面到上一层楼板面

C.地面到天棚                 D.楼面到梁底

35、        水泥强的下降率，与环境温湿度关系很大，其最佳水化温度一般为10～20℃，因而要求硬化过程中环境温度不得超过30℃。

A.硅酸盐水泥     B.高铝水泥

C.膨胀水泥       D.地方水泥

36、防油渗混凝土所用的水泥材采用普通硅酸盐水泥，其强度等级应         。

A.不小于32.5    B.不大于32.5

C.不小于42.5    D.不大于42.5

37、房屋的净高是指     的距离。

A.楼板到楼板                 B.楼板面到上一层楼板面

C.楼板面到梁底或天棚底       D.地面到二楼楼面

38、天然花岗岩板的最大弱点是      能力差。

A.耐风性        B.耐腐性       C.抗压       D.耐热

39、绿色颜料可以由以下     颜料混合配制。

A.红色与黄色    B.红色与兰色    C.黄色与兰色    D.白色与兰色

40、抹灰工程分为       、清水砌体勾缝。

A.一般抹灰、高级抹灰     B.一般抹灰、装饰抹灰

C.普通抹灰、高级抹灰     D.普通抹灰、装饰抹灰

41、抹灰用的砂子为       混合使用。

A.粗砂、中砂和粗砂     B.中砂、粗砂结合

C.细砂、细砂和中砂     D.中砂、中砂和细砂

42、水泥搅拌的砂浆，应控制在     用完。

A.初凝前    B.初凝后    C.终凝前    D.终凝后

43、水泥石粒浆堆朔，材料中最关键是     。

A.水泥    B.石粒    C.加水量    D.砂

44、桔黄色是由    两种颜色混合而成。

A.红色与兰色    B.红色与黄色    C.白色与黄色    D.黑色与红色

45、用纸筋灰堆塑时，要参照图样或实样按        堆塑。

A.2％比例放大    B.2％比例缩小

C.实样大小       D.以上都可以

46、脚手架上材料、工具堆放不能集中，每平方米不能超过     kN/m2。

A.2.0           B.2.5          C.2.7          D.3.0

47、顶棚抹灰中基层为金属同时，抹灰层平均厚度为        mm。

A.10    B.20    C.30    D.40

48、抹灰层灰饼厚度一般不应超过    。

A.20mm   B.25mn    C.30mm   D.35mm

49、室内踢脚，一般要比罩面凸出     。

A.0.5cm      B.1.5cm         C.2 cm         D.2.5cm

50、外墙勒脚底层抹灰一般用     的水泥砂浆。

A.l:1    B.l:2    C.l:3    D.l:4。

51、抹灰面层用纸筋灰、石膏等罩面时，经赶压、压实厚度一般大于

A.2mm     B.3mm    C.4mm     D.5mm

52、抹灰线一般用四道灰抹成，出线灰一般用     。

A.1:2水泥砂浆    B.纸筋灰

C.1:2石灰砂浆    D.石灰膏

53、在阳模上涂上油脂一道，作为    以便使阳模容易从阴模中撬出。

A.滑润剂    B.光亮剂

C.粘结剂    D.隔离剂

54、内墙面抹灰，如吊顶不抹灰的，其高度按室内楼（地）面算至吊顶底面     。

A.另加5cm                            B.另加 10cm

C.另加20cm                           D.不加

55、防水砂浆五层做法，五层用料排列为    。

A.灰浆→砂浆→灰浆→砂浆→灰浆

B.砂浆→砂浆→灰浆→砂浆→灰浆

C.灰浆→灰浆→砂浆→砂浆→砂浆

D.灰浆→灰浆→砂浆→砂浆→灰浆

56、现场施工必须坚持    的方针。

A.安全第一、预防为主   B.安全第一    C.质量第一    D.进度第一

57、塑料门窗安装固定后，其门窗框与洞口的缝隙，可采用除    之外的材料分层填塞，表面再填嵌密封材料。

A.水泥砂浆      B.泡沫聚氨酯条

C.泡沫塑料条    D.油毡卷条

58、铝合金门窗安装固定后，其门窗框与洞口的缝隙，应采用    分层填塞，表面再填嵌密封材料。

A.水泥砂浆    B.泡沫塑料条

C.矿棉条      D.油毡卷条

59、现场施工的临时用电，按规定采用安全电后，线路出现事故，应由    进行维修与检查。

A.操作人员      B.领导人员      C.班长          D.专职电工

60、普通抹灰，阴阳角垂直，质量允许偏差    。

A.2mm    B.3mm    C.4mm    D.5mm

- 61、内墙面抹灰，普通标准表面平整度允许偏差    。

A.2mm    B.3mm    C.4mm    D.5mm

- 62、高级平顶的抹灰中，应采用挂麻丝的构造措施时，麻丝应埋抹于    灰中。

A.底层          B.中层          C.面层          D.中层与面层

63、高级抹灰表面平整度的允许偏差为

A.lmm     B.2mm C.3mm    D.4mm

64、外墙面抹灰，砖混结构全高超过10m，垂直度允许偏差

A.5mm    B.10mm    C.15mm   D.20mm

65、顶棚抹灰产生气泡主要原因是

A.底子灰太干    B.灰浆没有收水

C.石灰质量      D.以上都可能

66、普通抹灰施工环境温度应在      以上。

A.0℃   B.-5℃   C.5℃   D.10℃

67、冬期施工，抹灰时砂浆温度不应低于     。

A.-5℃   B.0℃    C.5℃   D.10℃

68、加气混凝土或粉煤灰砌砖块基层抹石灰砂浆时，应先刷

A.素水泥浆       B.108胶水溶液

C.108胶水泥浆    D.108胶

69、室外喷涂成活后24h，要再喷一道    憎水剂，以达到增加面层密度，提高防水效果的目的。

A.有机硅    B.丙烯酸    C.桐油    D.水玻璃

70、外墙面做水刷石，如基层是混凝土，处理方法是    。

A.表面凿毛     B.用一遍1:1水泥砂浆

C.界面剂处理   D.以上都是

71、高级挂麻抹灰中的麻，一般用    。

A.350~450mm长的麻丝束          B.350~450mm长的乱麻丝

C.350~450mm长的麻绳子          D.150~200mm长的麻丝

72、一般颜料的色相稳定性与    有关。

A.颜料细度      B.颜色用量      C.颜色的化学性质   D.加水量

73、重晶石砂浆的材料和配比及稠度要严格按设计要求，每次配料必须在    内用完。

A.0.5h     B.45min    C.lh     D.1.5h

- 74、重晶石含有    ，用重晶石砂浆，作抹灰层时对x光和r射线有阻隔作用。

A.硫酸钡    B.硅酸钙    C.硫酸钾    D.氧化铁

- 75、多线条灰线，一般是指    的装饰线条。

A.三条以上       B.凹槽较深     C.形态不一    D.包括以上的情况

76、重晶石抹灰完成后要进行封闭门窗一周以上的养护方法是    。

A.浇水   B.喷水   C.干燥   D.自然

- 77、简单灰线，也称     线角，都在方柱、圆柱的上端。

A.平面           B.曲面         C.出口           D.交角

- 78、涂抹耐酸砂浆，应分层涂抹，每层厚度控制在    。

A.1mm           B.3mm           C.5mm          D.7mm

- 79、    使用时，它靠在一根靠尺上，移动或转动拉出线条。

A.死模          B.活模          C.滑模          D.花板

80、耐酸砂浆涂抹时每两层间要相互垂直进行间隔时间为

A.3～4h    B.5～6h    C.9～10h    D.12～24h

8l、耐酸砂浆全部抹完后养护不少于20天，且在干燥条件下温度控制在     以上。

A.10℃   B.12℃    C.15℃    D.18℃

82、内墙面抹灰，如吊顶不抹灰的，其高度按室内楼（地）面算至吊顶底面     。

A.另加5cm       B.另加10cm    C.另加20cm     D.不加

83、镶贴墙面砖时，面砖要先放入净水中浸泡    以上再取出晾干使用。

A.20min  B.40 min     C.60min    D.90 min

84、内墙贴瓷砖弹线的数量至少不少于

A.两根   B.三根   C.四根   D.五根

85、内墙贴瓷砖横向排砖有    种方法。

A.一种   B.两种   C.三种   D.四种

86、釉面砖和外墙面砖可采用1:2水泥砂浆镶贴，砂浆厚度为

A.l～2mm         B.3～5mm

C.6～10mm        D.10～20mm

87、陶瓷锦砖铺贴，接缝宽度调整应在水泥砂浆     操作。

A.初凝前   B.初凝后   C.终凝前   D.终凝后

88、釉面砖质量标准表面平整允许偏差

A.lmm    B.2mm     C.3mm    D.4mm

89、外墙面砖接缝的宽度不应小于       ，不得采用密缝。

A.lmm    B.2mm     C.5mm    D.8mm

90、釉面砖分格设计施工时，异型砖（割砖）要用于阴角处或不重要部位，且不得小于    。

A.l/3砖      B.l/2砖        C.l/4砖      D.3/4砖

91、瓷砖材料质地疏松有隐伤，施工前瓷砖浸泡不透，粘贴砂浆保水性差，会造成瓷砖的

A.裂缝   B.变色    C.空鼓   D.以上都可以

92、瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成

A.空鼓     B.表面起碱

C.不平整   D.强度低

93、装饰工程中，颜料掺量不得大于水泥重量    。

A.5%            B.10%          C.15%            D.20%

94、大理石饰面板，堆放时应立放，其垛高度不应超过

A.1m            B.1.2m           C.1.4m        D.l.6m

- 95、安装大理石灌浆时第一次不得超过板块高度的

A.l/2 B.l/3 C.3/4 D.l/5

- 96、混凝土随捣随抹面层，混凝土塌落度不应大于    。

A.3cm           B.3.5cm         C.4cm           D.5cm

97、30cm大理石镶贴高度超过     m时，应采取安装的方法。

A.1.0    B.1.5    C.2.0   D.2.5

- 98、石膏加水后凝结硬化较快，一般终凝不得超过    。

A.20min         B.25min         C.30min         D.45min

99、玻璃幕墙的保温材料可与金板、石板结合在一起，但应与主体结构外表面    以上的空气层。

A.30mm   B.50nun    C.75mm   D.90mm

100、高度超过      的全玻璃幕墙应吊挂在主体结构上，吊夹具应符合设计要求，玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙，应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

A.2m     B.4m      C.5m     D.10m

101、石膏加水后凝结硬化较快，一般初凝不得超过        。

A.4min          B.8min          C.10min         D.15min

102、水泥砂浆地面，面层压光工作应在       完成。

A.初凝前   B.初凝后   C.终凝前   D.终凝后

103、建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最里面一道尺寸标注的是     。

A.房屋的开间、进深       B.房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸

C.房屋水平方向的总长、总宽   D.房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

104、细石混凝土地面面层，水泥强度等级应不低于      。

A.22.5    B.32.5   C.42.5    D.52.5

105、细石混凝土地面，要求坍落度不得大于      。

A.3cm    B.4cm     C.scm    D.6cm

106、地面施工分格缝，不同标高分界线，应设在门框      。

A.外边缘   B.内边缘   C.裁口处   D.中央

107、楼梯踏步防滑条要用      。

A.1:1.5水泥金刚砂砂浆    B.1:3水泥砂浆

C.重晶石砂浆             D.1:3.5水泥金刚砂砂浆

108、抹石膏灰线，用配好的4:6石膏灰罩面，要求在    内，抹完罩面灰。

A.1~3min        B.5~7min        C.10~15min      D.30min

109、水泥钢屑地面的灰浆坍落度应为

A.0.5cm      B.1cm           C.2cm         D.3cm

- 110、.水泥钢屑地面的砂浆强度等级不低于

A.M25    B.M30    C.M40    D.M20

- 111、建筑石膏在硬化时，体积    。

A.膨胀1%左右   B.收缩1%左右   C.不变          D.以上都不是

- 112、抹石膏灰线一般用四道灰抹成，出线灰一般用    。

A.1:2水泥砂浆   B.纸筋灰        C.1:2石灰砂浆    D.石膏灰

113、剁假石施工用的石渣一般采用    。

A.大八厘        B.小八厘        C.中八厘        D.以上都可以

114、水磨石分格条镶好后    抹石渣浆。

A.立即            B.常温下养护2d以上

C.12h左右        D.常温下养护7d以上

115、草酸在水磨石施工时常用到，它主要用来

A.作减水剂    B.作防水剂

C.作抗冻剂    D.作水磨石面层酸洗

116、水磨石地坪操作过程中，擦草酸作用是，使

A.表面缝隙消除     B.表面密实

C.表面清晰、光亮   D.以上都是

117、水磨石地面最后一遍磨光，应等到强度达到后用      砂轮磨光。

A.不小于22O号     B.18O号

C.160号           D.80号

118、现制水磨石地面.如果在平均温度为20～30℃时施工，采用机磨，开磨时间应为抹完后      。

A.1～2d    B.2～3d    C.3～4d    D.4～5d

119、预制水磨石楼梯，防滑条要高出踏步板面    。

A.2mm          B.5mm          C.10mm         D.15mm

120、预制水磨石楼梯，防滑条要高出踏步板面       。

A.2mm    B.5mm     C.10mm   D.15mm

121、滚压不实会直接造成水磨石      。

A.面层石粒不均     B.空鼓

C.裂缝             D.强度偏低’

122、水磨石地面.使用未清洗的石子，质量通病是

A.空鼓           B.裂缝

C.表面浑浊       D.石子不均匀

123、大理石或花岗岩地面用干铺法施工时，结合层采用

A.于铺1:2.5水泥砂

B.于铺1:2石灰砂浆

C.干铺1:3:9混合砂浆

D.于铺互:3水泥砂加107胶水

124、陶瓷壁画的环境施工温度一般不得低于       。

A.-5℃     B.5℃     C.15℃     D.20℃

125、砖雕的装贴材料是

A.油灰    B.水泥浆    C.石膏浆    D.纸筋灰

126、涂饰工程验收时应检查

A.涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

B.材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

C.施工记录

D.以上都需要

127、水磨石地面开磨，头遍采用粒度为    砂轮。

A.200K240号    B.120K180号     C.60K80号      D.以上都可以

128、水磨石地面最后一遍磨光，应等到强度达到后用    砂轮磨光。

A.220号         B.180号         C.160号        D.80号

129、草酸在水磨石施工时常用到，它主要用来    。

A.作减水剂     B.作防水剂    C.作抗冻剂     D.作水磨石面层酸洗

130、下面保水性最好的材料是  D  。

A.混合砂浆       B.水泥砂浆      C.防水砂浆     D.保温砂浆

131、材料管理是施工      管理的重要组成部分，生产班组的管理主要包括做好材料计划、验收、使用、保管、统计、核算等工作。

A.企业    B.现场    C.项目    D.微观

132、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行      处理。

A.防火    B.防腐    C.防虫    D.以上都要

133、全面质量的     是提高人的素质，调动人的积极性。

A.基本特点   B.基本核心

C.管理系统   D.管理制度

134、石灰砂浆砌筑墙体，抹防水砂浆，须将砖缝剔进    深。

A.2mm           B.5mm          C.7mm         D.10mm

135、为防止抹灰层受冻，使其有较好和易性，可掺入    。

A.石灰膏         B.水玻璃        C.石膏         D.粉煤灰

136、防水层施工顺序是    。

A.顶板→地面→立面                B.立机→顶板→地面

C.立面→地面→顶板                D.顶板→立面→地面

137、施工企业经营管理核心是

A.安全生产   B.产品质量

C.施工速度   D.经济效益

138、工程质量优劣主要反映企业

A.工人操作水平   B.产品质量

C.管理水平       D.领导水平

139、质量“三检制”是       。

A.自检、互检、专检    B.自检、专检、隐检

C.预检、自检、专建    D.自检、互检、交接检

140、检验批及分项工程应由       组织验收。

A.甲方代表              B.项目经理部技术负责人

C.项目经理部专职质检员  D.监理工程师

141、防水砂浆要随拌随用，拌和后使用砂浆不得超过    。

A.10~20min       B.25~40min       C.45~60min     D.90min

142、防水砂浆如采用矿渣水泥，养护时间一般情况下是    左右。

A.3d             B.7d             C.14d          D.21d

143、贯彻党和国家的“      、预防为主” 的安全生产的方针是企业管理的一项基本原则。

A.质量第一    B.生产第一

C.安全第一    D.以上都是

144、抹灰时距地面      以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。

A.2m     B.3m      C.4m     D.5m

145、室外块材的安装应比室外地坪低    以免露底。

A.1cm           B.2cm         C.5cm         D.8cm

146、满堂红脚手架应满铺脚手板，如无条件满铺时，板之间的空隙不得大于

A.5cm    B.10cm     C.20cm    D.40cm

- 147、抹灰时站在高凳搭的脚手板上操作时人员不得超过      人。

A.2    B.3    C.4    D.5

- 148、图上标注比例1:100，实际尺寸是25m的物体，图纸上尺寸是    mm。

A.25          B.250         C.2500        D.500

149、在临时高压线施工时，要严格遵守供电局和消防部门的规定:在高压线下方    m的范围内，不准堆放材料。构件、模板，不准搭设临建工棚。

A.6   B.7    C.8    D.9

150、在雨期到来之前要做好塔式起重机、外用电梯、钢管脚手架、井字架等高大设施的     。

A.防雷接地    B.防下沉处理

C.斜拉稳定    D.垫平稳固

151、按国家标准规定，水泥初凝时间不得早于

A.45min   B.1h      C.3h     D.5h

152、42.5级普通水泥3d达到抗压强度最低值是

A.11.0MPa          B.16.0MPa

C.17.0MPa          D.21.0MPa

- 三、简答题

1.在板条基层上抹灰线、灯光时为了增强粘结防止坠落应采用什么措施？

2.古建筑堆塑中堆塑细坯、磨光的作用什么？

3.审核图纸的步骤主要有哪些？

4.古建筑的特点是什么？古建筑的手法分哪几类？

5.一般抹灰工程施工顺序有哪些？

6.阅读民用建筑基础图时应记住哪些内容？

7.抹灰工程技术交底有哪些内容？举例说明成品保护中“护” 的意思是什么？

8.瓷砖出现变色、裂缝和表面污染的主要原因是什么？

9.简述扯灰线中攒线脚的操作方法。

10.怎样组织结构工程验收？检查哪些内容？

11.抹灰工程冬期施工的一般原则是什么？

12.外墙抹灰在起分格条时应注意什么问题？

13.台阶抹灰的操作工艺要点？

14.灰线接阴角操作工艺要点有哪些？

15.一般分析出现质量问题时，应该从哪几个方面去思考原因？

16.釉面砖镶贴的施工要点是什么？

17.产品保护有什么意义？需采取哪些措施？

18.构成装饰工程质量的要素是什么？

19.贴面砖时应注意哪些安全问题？

20.材料验收主要工作有哪些？

四、计算题

1.某工程做防水砂浆抹灰，防水砂浆配合比为1:2.5（重量比），再掺水泥重量3％的防水粉，水灰比为0.6，经计算此防水砂浆总用量为2550kg试计算各材料用量（结果保留两位小数）。

2.试计算1.3:2.6:7.4（沥青、石英粉、石英砂）每立方米耐酸沥青砂浆各种材料的净用量（已知:沥青的密度为1.1g/cm3，石英砂和石英粉的密度均为2.7g/cm3）。

3.某建筑纵向长度尺寸，中到中为29.76m，横向长度尺寸，中到中为11.76m，外墙厚240mm，室外地坪为-0.30m，外墙裙高度80mm，挑檐底标高为15m，外墙面有窗1800mm ×2400mm，共20樘，大门 2800mm×3200mm，4樘，试计算外墙弹涂抹灰和墙裙水刷石的工程量。（不考虑洞口侧面积，不区分门窗框外围面积和门窗洞口尺寸）

4.某礼堂纵向尺寸中到中为200.24m，横向尺寸中到中为80.24m，墙厚240mm，现于礼堂内做七道唇抹线，抹在顶棚上占尺寸为280mm，在墙顶占400mm，抹线分为粘结层、垫层、出线灰和面层（两道）灰四道工艺，粘结层不计，垫层、出线灰均采用1:2石灰砂浆，面层采用纸筋灰。试计算垫层、出线灰1:2石灰砂浆和面层纸筋灰的用量（结果保留3位小数）。（垫层、出线灰的曲线折转系数为0.9；纸筋灰的曲线折转系数为1.2，每层厚度lmm）

5.某教学楼纵墙中到中为66.8m，横墙中到中为18.24m，外墙厚240mm，四面挑檐，檐口距墙外皮500mm。上部保温层干铺100厚泡沫混凝土块，其上抹1:6珍珠岩灰浆厚60mm，珍珠岩保温层上抹1:3.5，20厚水泥砂浆找平层。已知水泥堆积密度1200kg/m3，砂子为1600 kg/m3，珍珠岩为200 kg/m3，试计算泡沫混凝土块、水泥、砂子及珍珠岩用量。（结果保留3位小数）

6.某宿舍楼纵向尺寸中到中为26.48m，横向尺寸中到中为15.6m，墙厚240mm。现抹水刷石女儿墙，立面高度1.2m。计算单位10m2，抹灰工定额7.8工日/10m2，力工定额1.2工日/10m2，32.5级水泥定额31.2kg/10m2，砂子定额360kg/10m2，石子定额280kg/10m2，石灰膏定额2.5kg/10m2。试计算工料。

7.某教学楼对外墙面抹灰和门窗口、角抹灰后进行检查，发现不合格的原因和数量如下:阴阳角方正超标5处，墙面垂直度超标17处，墙面平整度超标15处，阴角垂直超标8处，分格缝直线度超标10处，其他原因3处，试画出质量原因排列表，并找出质量不合格的主要因素、次要因素和一般因素。

8.某办公楼南立面设计有钢筋混凝土竖向遮阳板，板高12m、厚80mm，上部出墙600mm，下部出墙300mm，共8樘。计划用1:3水泥砂浆打底，厚度平均22mm，1:2.5水泥砂浆罩面，平均厚度10mm；每10m2用抹灰工5.5工日，力工3.2工日。试计算抹灰工程量、水泥砂浆用量及用工量。

9.某新建学生宿舍楼对已抹水泥砂浆地面150个房间进行质量检查，发现不合格原因及数量如下:起砂6处，开裂10处，漏压17处，不平整28处，空鼓4处，其他原因3处。试画出质量原因排列表，并找出质量不合格的主要因素、次要因素和一般因素。

10.填写下表进行工料分析:

| 项目 |  |  | 普通水磨石地面 （带铜条） | 铺贴面砖地面 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算单位 |  |  | 10m2 | 10m2 |  |
| 工程量 |  |  | 302m2 | 140m2 |  |
| 人工工日 | 抹灰工 | 定额量 | 8.8 | 5.2 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 力工 | 定额量 | 1.8 | 0.79 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 32.5级水泥（kg） | 定额量 | 29.8 | 150 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 河砂（kg） | 定额量 | 340 | 280 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 色石渣（kg） | 定额量 | 310 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 2mm铜条（m2） | 定额量 | 0.4 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 草酸（kg） | 定额量 | 0.12 | 0.1 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 蜡（kg） | 定额量 | 0.3 | 0.4 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 8mm厚陶瓷地砖 | 定额量 |  | 10.5 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |

111.某工程做防水砂浆抹灰，防水砂浆配合比为1:2.5（重量比），再掺水泥重量3％的防水粉，经计算此防水砂浆总重量为2550kg。试计算:各材料用量。

12.某工程外墙面采用1:1:6混合砂浆抹灰，砂浆用量为30m3，试验室配合比每立方米砂浆所用材料分别为32.5水泥202kg，石灰膏 0.17m3，中砂1515kg，施工现场砂含水率为 2％，水 0.60m3。试计算:完成该抹灰项目各种组成材料的用量。

13.已知铺贴花岗岩的水泥砂浆体积比为1:4，求以重量计的水泥和砂子的用量（砂的空隙率为32％）（砂的表观密度为1550kg/m3，水泥密度为1200/m3）。