安徽省第七届“徽匠”建筑

技能大赛实操比赛

电

焊

工

比

赛

方

案

安徽省第七届“徽匠”建筑技能大赛组委会

二○一三年七月

目     录

- 实操比赛赛场规则

- 比赛方案

- 备料清单

- 自带工具用具清单

- 电焊工实操比赛评分标准

一、实操比赛赛场规则

1、参赛选手应提前30分钟带上自备工具持参赛证、身份证进入赛场指定区域，并进行抽签登记，确定参赛序号和工位号，迟到20分钟者取消比赛资格，凡中途弃权者，必须在比赛开始30分钟后经监考人员准许方可离开赛场。

2、除参赛选手及大赛赛场工作人员外。其余人员一律不得进入赛场。

3、比赛开始与终了时间，由总监考统一发令，参赛选手不得延长时间。

4、在比赛过程中，如：设备出现故障、停电或非选手所致原因而停机，选手应向监考人员及时提出，经总监考同意后，按修理或调换设备的时间确定其延长比赛时间。

5、电焊机由组委会统一编号，按选手的抽签号，确定工位号，领取焊接试件和焊接材料后，自行组装，然后将比赛的试件分别按规定的高度、部位和要求固定在焊接架上。试件固定在焊接架上后，施焊过程中（包括中间清理焊缝）不准变换位置和方向。如遇清理焊缝试件变位，应在监考人员监督下恢复到原来位置。施焊时不准坐、靠（将身子靠在焊接架子和试件上）、扶（将一只手扶在焊接架和试件上）施焊。

6、试件每个选手一套。试件装配前应检查所领试件是否符合要求。一般不准调换，若有疑异，由总监负责决定是否调换。

7、试件在装配过程中不慎装错，由选手自己修复不准调换。

8、组对时试件的间隙、钝边、反变形均由参赛选手自定。

9、所有焊接均为单面焊双面成型。

10、试件组对过程中允许使用电动工具（焊接开始后一律不准使用电动工具）。正反表面的焊缝不准修磨、焊补，否则该项为零分。

11、参赛焊工不得在试件上做任何暗记，一经发现试板作废。

12、两项操作不分前后顺序，并可交叉进行焊接，总的焊接时间为120分钟（包括试件组装和最后清理时间）。参赛选手须在接到赛场发出开始计时的统一信号后才可以施焊。比赛结束时赛场发出结束信号，立即停止焊接。

13、比赛完毕，焊件按监考要求放在比赛工位指定位置。

14、参赛选手施焊时所用的劳保用品及辅助工具均见自备清单。

- 比赛方案

| 比赛项目 | 试件材质 | 试件规格 | 坡口角度 | 焊材名称 | 焊材规格 | 焊接方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板对接：仰焊 | Q345B | 300x125x12x2块 | 单侧： 300±10 | E5015 （大西洋） | Ø3.2 Ø4.0 | 焊条电弧焊 |
| 板对接：立焊 | Q345B | 300x125x12x2块 | 单侧： 22.5°±5° | ER50-6 （铁锚） | Ø1.2mm | CO2气体保护焊 |

1、板对接仰焊（手工电弧焊）

间隙和钝边自定

2、板对接立焊（二氧化碳气体保护焊）

间隙和钝边自定

三、备料清单

（1）材料准备（由考场准备）

| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 数量（每人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q345B钢板 | -12x125x300 | 4件 |
| 2 | 焊丝ER50-6 | φ1.2 | 1盘 |
| 3 | 电焊条E5015 | φ3.2 | 12根 |
| 4 | 电焊条E5015 | φ4.0 | 6根 |
| 5 | 试焊板 | 8~12mm | 1件 |

备注：1.试件坡口均要求采用机械加工方法；

2.试件为板状试件应矫正平整。

（2）设备准备（由考场准备）

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变手弧/氩弧电焊机 | WS-400 | 每工位一台 |
| 2 | 二氧化碳气体保护焊机 | NBC-500 | 每工位一台 |
| 3 | 焊条烘干箱 |  | 一台 |
| 4 | 焊条保温桶 |  | 每工位一只 |

（3）检测工具准备（由考场准备）

| 序号 | 量具名称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝检验尺 | HTC-40 | 8 |  |
| 2 | 钢直尺 | 长度不少于300mm | 8 |  |
| 3 | 放大镜 | 5-10倍 | 8 |  |
| 4 | 钢针 | 1套 | 8 |  |

四、自带工具用具清单

| 序号 | 工具名称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊面罩 | 自定 | 1 |  |
| 2 | 电焊手套 | 自定 | 1 |  |
| 3 | 锤子 | 尖头、圆头 | 若干 |  |
| 4 | 锉刀 | 平板锉、圆锉 | 各一 |  |
| 5 | 敲渣锤 | 自定 | 1 |  |
| 6 | 錾子 | 自定 | 若干 |  |
| 7 | 钢丝刷 | 自定 | 1 |  |
| 8 | 高速钢锯条 | 自定 | 1 |  |
| 9 | 手电筒 | 自定 | 1 |  |
| 10 | 活动扳手 | 自定 | 1 |  |
| 11 | 角向磨光机 | 自定 | 1 |  |
| 12 | 劳动保护用品 | 自定 | 若干 | 工作服、绝缘鞋、工作帽、护目镜 |

备注：除上述清单以外的工具不得带入比赛现场

五、电焊工实操比赛评分标准

表一

手工电弧焊板对接试件外观检查项目及评分标准（50分）

工位号：                                                   参赛证号：

| 检查项目 | 标准分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |  |  |  | 实测结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |  |  |  |
| 焊缝余高 | 标准（毫米） | 0-2 | >2,≤3 |  | >3，≤4 | ＞4，<0 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 焊缝宽度 | 标准（毫米） | 比单边坡口增宽1～1.5mm | 比单边坡口增宽2～3mm |  | 比单边坡口增宽>3mm |  |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 焊缝高低差 | 标准（毫米） | ≤1 | >1,≤2 |  | >2,≤3 | ＞3 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（毫米） | ≤1.5 | >1.5,≤2 |  | >2,≤3 | ＞3 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 未焊透 | 标准（毫米） | 0 | 深度≤0.5 长度≤15 |  | 深度≤0.5 15<长度≤30 | 深度＞0.5 或长度＞30 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 6 | 5 |  | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 背面焊缝凹陷 | 标准（毫米） | 0 | 深度≤0.5 长度≤15 |  | 深度≤0.5 15<长度≤30 | 深度＞0.5 或长度＞30 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 3 |  | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 咬边 | 标准（毫米） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 | 深度≤0.5 15<长度≤30 |  |  | 深度＞0.5 或长度＞30 |  |  |  |
|  | 分数（分） | 10 | 8 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |
| 错边量 | 标准（毫米） | 0 | ≤0.7 | >0.7,≤1.2 |  |  | ＞1.2 |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 角 变 形 | 标准（毫米） | 0~2 | >2，≤3 | >3，≤5, |  |  | ＞5 |  |  |  |
|  | 分数（分） | 5 | 4 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |
| 焊缝表面外表成型 | 标准（mm） | 优 | 良 | 一般 |  |  | 差 |  |  |  |
|  |  | 成型美观，均整，细密，高低宽窄一致 | 成型较好均匀，平直 | 成型尚可，焊缝平直 |  |  | 焊缝弯曲，高低差、宽窄差较为明显,有表面焊接缺陷 |  |  |  |
|  | 分数（分） | 5 | 3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、焊缝未完成时，焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。

- 凡焊缝表面有未熔合、裂纹、气孔、夹渣焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0分。

- 测量焊缝宽度依据装配后焊缝宽度的尺寸为准。

评定人：

表二

二氧化碳气体保护焊板对接试件外观检查项目及评分标准（50分）

工位号：                                                   参赛证号：

| 检查项目 | 标准分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |  |  |  | 实测结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |  |  |  |
| 焊缝余高 | 标准（毫米） | 0-2 | >2,≤3 |  | >3，≤4 | ＞4，<0 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 焊缝宽度 | 标准（毫米） | 比单边坡口增宽1～1.5mm | 比单边坡口增宽2～3mm |  | 比单边坡口增宽>3mm |  |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 焊缝高低差 | 标准（毫米） | ≤1 | >1,≤2 |  | >2,≤3 | ＞3 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（毫米） | ≤1.5 | >1.5,≤2 |  | >2,≤3 | ＞3 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 未焊透 | 标准（毫米） | 0 | 深度≤0.5 长度≤15 |  | 深度≤0.5 15<长度≤30 | 深度＞0.5 或长度＞30 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 6 | 5 |  | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 背面焊缝凹陷 | 标准（毫米） | 0 | 深度≤0.5 长度≤15 |  | 深度≤0.5 15<长度≤30 | 深度＞0.5 或长度＞30 |  |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 3 |  | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 咬边 | 标准（毫米） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 | 深度≤0.5 15<长度≤30 |  |  | 深度＞0.5 或长度＞30 |  |  |  |
|  | 分数（分） | 10 | 8 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |
| 错边量 | 标准（毫米） | 0 | ≤0.7 | >0.7,≤1.2 |  |  | ＞1.2 |  |  |  |
|  | 分数（分） | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 角 变 形 | 标准（毫米） | 0~2 | >2，≤3 | >3，≤5, |  |  | ＞5 |  |  |  |
|  | 分数（分） | 5 | 4 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |
| 焊缝表面外表成型 | 标准（mm） | 优 | 良 | 一般 |  |  | 差 |  |  |  |
|  |  | 成型美观，均整，细密，高低宽窄一致 | 成型较好均匀，平直 | 成型尚可，焊缝平直 |  |  | 焊缝弯曲，高低差、宽窄差较为明显,有表面焊接缺陷 |  |  |  |
|  | 分数（分） | 5 | 3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、焊缝未完成时，焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。

- 凡焊缝表面有未熔合、裂纹、气孔、夹渣焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0分。

- 测量焊缝宽度依据装配后焊缝宽度的尺寸为准。

评定人：

表三

板对接焊试件射线底片评分标准 (50分)

| 工位号 | 参赛证号 | 缺陷性质及大小 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 条件

- 板：板厚=12mm(拍1张片)；

- 参照标准：JB4730-2005；

- 评定区域：10×10mm.

- 评分标准

- 点状缺陷的评分

1.1尺寸≤0.5mm的点状缺陷评分

1.1.1点数≤2个，45分（扣5分）

1.1.2点数>2，≤4个，35分（扣15分）

1.1.3点数>4，≤6个，25分（扣25分）

1.1.4点数>6，≤8个，15分（扣35分）

1.1.5点数>8，≤10个，10分（扣40分）

1.1.6点数>10，0分（扣50分）

1.2尺寸>0.5mm的点状缺陷评分

1.2.1  1个点，45分（扣5分）

1.2.2  2个点，40分（扣10分）

1.2.3  3个点，35分（扣15分）

1.2.4  4个点，30分（扣20分）

1.2.5  5个点，25分（扣25分）

1.2.6  6个点，20分（扣30分）

1.2.7  >6个点，0分（扣50分）

- 条状缺陷的评分

2.1单个条状缺陷的评分

2.1.1长度≤1mm的，40分（扣10分）

2.1.2长度>1，≤2mm的，30分（扣20分）

2.1.3长度>2，≤3mm的，20分（扣30分）

2.1.4长度>3，≤4mm的，10分（扣40分）

2.1.4长度>3，≤4mm的，10分（扣40分）

2.1.5长度>4，≤4mm的，0分（扣50分）

2.2断续缺陷总长的评分

断续缺陷是指在任意直线上，相邻两缺陷间距均不超过6L（为该组缺陷中大缺陷的长度）的任何一组缺陷，在144mm焊缝长度内的缺陷长度之和。

    - 长度≤3mm的，40分（扣10分）

    - 长度>3mm，≤6mm的，30分（扣20分）

    - 长度>6mm，≤9mm的，20分（扣30分）

    - 长度>9mm，≤12mm的，10分（扣40分）

    - 长度>12mm的，0分（扣50分）

- 综合评分

3.1当同一张底片有多处缺陷时，应分别评分并累计所扣分数的总和（Y）则该试件应得分数为：50-Y.

表四

电焊工 实操比赛综合评分表

工位号：                                                   参赛证号：

| 序 号 | 项 目 | 总 分 | 实 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两组板对接焊试件外观检查评分 | 100 |  |
| 2 | 两组板对接焊试件射线检查评分 | 100 |  |
| 合 计 |  | 200 |  |

评定人：